Плитка на основание пола с деформацией или

на Деревянное основание пола.

Рекомендации представительства фирмы  mira .

Основание пола должно быть прочным!

Для этого по нормам Европы лаги кладут через 30 см.

Далее на них деревянное основание – OSB, фанера, … толщиной мин. 19  мм.

Если лаги на расстоянии до  60 см, то в слой на основание должна быть уложена стальная армирующая сетка с ячейкой 20 мм, которая заливается самовыравнивающейся армированной смесью – то есть делается более толстая стяжка из специального раствора.

Mira рекомендует следующую конструкцию.

Конструкция для оснований пола с деформацией,

в том числе пол с деревянным основанием:

      - Грунтовка mira 4180 primer концентрат, на деревянное основание

      - Самовыравнивающаяся смесь  mira x-plan – противопожарный слой с рекомендованной толщиной 5 мм

      - Грунтовка mira 4180 primer 1:3 с водой

      - Нагревательный мат DEVI

      - Самовыравнивающаяся смесь  mira x-plan с рекомендованной толщиной 5 мм над матом

      - Клей для плитки mira 3130 superfix

      - Плитка

Если такой пол монтируется во влажном помещении, то дополнительно выполняется  гидроизоляция (см. материалы фирмы mira).

См. также www.mira.ua раздел Брошюры:

- Devimat

- Все для плиточных работ

- mira x-plan

При возникновении вопросов можно обращаться в представительство mira в Украине – директор Иванченко Михаил Леонидович, (067) 234 92 74,  (044) 537 08 13.